- AMAÇ

Analizi yapılmak istenen ambalaj örneklerinin laboratuvara kabul edilme kriterlerini belirlemektir.

- KAPSAM

Bu talimat ambalaj numuneleri için geçerlidir.

- SORUMLULAR

Müdür

Müdür Yardımcısı

Teknik Koordinatör

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanı

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Elemanları

İlgili Bölüm Başkanları

- TALİMAT DETAYI

4.1. Plastik Malzemelerde Toplam-Spesifik Migrasyon Analizi:

Analiz edilecek numune gıda ile kesinlikle temas etmemiş olmalı ve numunenin gıda ile temas edecek yüzeyi plastik olmalıdır (metal, cam, kağıt, seramik yüzeyli malzemeler kabul edilemez). Analiz edilecek malzeme çok katmanlı olmamalıdır. Analiz edilecek yüzeyle temas edecek gıda, kuru gıda ise kabul edilemez. Madde veya malzemenin kullanımına ilişkin özel nitelikler, örneğin;

a) Temas etmesi öngörülen gıda türleri,

b) Gıda ile temas halindeyken uygulanan işlem süresi ve sıcaklığı ve depolama koşulları,

c) Madde ve malzemenin uygunluğunun sağlanabilmesi için gıda ile temas eden yüzeyin kullanılan hacme oranı gibi, bilgiler uygunluk beyanında veya ürün içerik belgesinde bildirilmelidir.  Aksi takdirde en zorlayıcı temas sıcaklık ve süreleri kullanılacaktır. Gelen numunelerde uygunluk beyanının bulunması zorunludur.

Tablo 1: Numune Miktarları Tablosu

| NUMUNE İLE TEMAS EDECEK GIDA TİPİ | ANALİZ İÇİN GEREKLİ NUMUNE ALANI VE ADEDİ |
| --- | --- |
| Yağlı Gıdalar | %95 etil alkol | 7 adet / 7 dm² |
|  | İzooktan | 7 adet / 7 dm² |
|  | Bitkisel Yağ | Tek kulanımlı numuneler için 15 adet/15 dm² Tekrarlı kullanılan numunelerde 45 adet / 45 dm² |
| Alkollü Gıdalar | % 20 Etil Alkol | 7 adet / 7 dm² |
| Asitli Gıdalar | %3 Asetik Asit | 7 adet / 7 dm² |
| Sulu Gıdalar | %10 Etil Alkol | 7 adet / 7 dm² |
| Tüm gıdalar | %95 etil alkol İzooktan %3 Asetik Asit %10 Etil Alkol | 25 adet / 25 dm² |

4.2. Teneke kutularda kalay kaplama kalınlığı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 5x5 cm boyutlarında 3 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.

4.3. Teneke kutularda lak kaplama kalınlığı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 4x4 cm boyutlarında 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.

4.4. Teneke kutularda gözenek sayısı analizi için; analiz edilecek yüzeyden 4x6 cm boyutlarında 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.

4.5. Alüminyum malzemelerde alüminyum yüzdesi analizi için; analiz edilecek yüzeyden 5x5 cm boyutlarında 3 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.

4.6.  Alüminyum malzemelerde spesifik migrasyon-alüminyum analizi için; analiz edilecek numuneden 1 dm²x 4 adet kesit alınabilmeli ve düz bir yüzey olmalıdır.

4.7. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümü tarafından yukarıda belirtilen kabul kriterlerinden herhangi birine uymayan numunenin ilgili bölüm sorumluları ile yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.

4.8. Laboratuvara ulaştırılan numuneler, numune kabul kriterlerlerine uygun olarak getirilmemiş ise numune red belgesi düzenlenerek reddedilir. Resmi yazı ile yeniden uygun koşullarda numune alınması ve laboratuvara ulaştırılması gerektiği bildirilir.

4.9. Laboratuvara İl Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından numunelerin ulaştırılmasında zamanlamaya dikkat edilmeli, laboratuvar denetim öncesinde bilgilendirilmelidir.